UDC

中华人民共和国行业规程                     P                                       CJJ/T 135-2009

备案号J××××-20××

透水水泥混凝土路面技术规程

Technical specification for pervious cement concrete pavement

（局部修订条文征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部           发布

《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009

局部修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| - 1 总则 | - 1 总则 |
| 1.0.1 为加强透水水泥混凝土路面工程质量，做到技术先进、经济合理、方便适用，制定本规程。 | 1.0.1 为加强透水水泥混凝土路面工程质量，规范透水水泥混凝土路面结构设计、施工、验收和维护，符合海绵城市建设中所提出的“渗、滞、蓄、净、用、排”的功能要求，做到技术先进、经济合理、方便适用，制定本规程。 |
| 1.0.2 本规程适用于新建的城镇轻荷载道路、园林中的轻型荷载道路、广场和停车场等透水水泥混凝土路面的设计、施工、验收和维护。本规程不适用于严寒地区、湿陷性黄土地区、盐渍土地区、膨胀土地区的路面。 | 1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的城镇轻荷载道路、园林中的轻型荷载道路、广场和停车场等透水水泥混凝土路面的结构设计、施工、验收和维护。 |
| 1.0.3 透水水泥混凝土路面的构造型式，应考虑地质条件、荷载等级、景观要求、环境情况、施工条件等因素。 | 1.0.3 透水水泥混凝土路面的构造型式，应根据地质条件、荷载等级、景观要求、环境情况和施工条件等因素确定。 |
| 1.0.4 本规程规定了透水水泥混凝土路面的设计、施工、验收和维护的基本技术要求。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、 行政法规的规定执行 | 1.0.4 透水水泥混凝土路面的结构设计、施工、验收和维护，除应符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。 |
| 1.0.5 透水水泥混凝土路面的设计、施工、验收和维护，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。 |  |
| - 2 术语和符号 | - 2 术语和符号 |
| - 2.1术语 | - 2.1术语 |
| 2.1.1 透水水泥混凝土 pervious cement concrete 由粗集料及水泥基胶结料经拌合形成的具有连续孔隙结构的混凝土。 | 2.1.1 透水水泥混凝土 pervious cement concrete 由水泥、粗集料、胶结剂等与水拌合形成的具有连续孔隙结构的混凝土。 |
| 2.1.4 增强料 reinforcer 用于改善粗集料和胶结料的粘结性能，提高透水水泥混凝土强度的添加剂。 | 2.1.4 胶结剂 binding material 用于增加透水水泥混凝土浆料致密性，提高胶结材与集料粘结强度，改善透水水泥混凝土性能的外加剂。 |
| 2.1.5 透水系数 permeability coefficient 表示透水水泥混凝土透水性能的指标。 | 2.1.5 透水系数permeability coefficient 衡量透水水泥混凝土透水性能的指标。 |
| 2.1.6 轻型荷载道路 light load road 仅允许轴载40kN以下车辆行驶的城镇道路和停车场、小区等道路。 | 2.1.6 轻型荷载道路 light load road 仅允许轴载40kN以下车辆行驶的城镇道路和停车场、广场、小区等道路。 |
|  | 2.1.9 再生骨料透水水泥混凝土 pervious recycled aggregate concrete 再生骨料全部或部分替代天然集料的透水水泥混凝土。 |
|  | 2.1.10 增渗型路面结构assist-pervious pavement structure 路表水通过道路的透水面层、透水结构层和透水基层后，部分路表水向下渗透至路基中，部分路表水渗透至结构体系中的排水系统中，进行收集或排出的道路结构体系。 |
|  | 2.1.11 保护剂 protective agent 用于保护透水水泥混凝土表层，提高耐磨性、耐紫外线等性能的液状物质。 |
| 2.2符号 | 2.2符号 |
| - 3 材料 | - 3 材料 |
| - 3.1 原材料 | - 3.1 原材料 |
| 3.1.3 透水水泥混凝土采用的增强料可分有机材料和无机材料二类，材料技术指标应符合表3.1.3的规定。 | 3.1.3 透水水泥混凝土采用的胶结剂可分有机材料和无机材料二类，材料技术指标应符合表3.1.3的规定。 |
| 3.1.4 透水水泥混凝土采用的集料，必须使用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料，碎石的性能指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中的二级要求，并应符合表3.1.4规定。 | 3.1.4 透水水泥混凝土应采用质地坚硬、耐久、洁净、密实的天然集料或再生骨料；天然集料性能指标应符合表3.1.4-1的规定；再生骨料性能指标应符合表3.1.4-2规定，试验方法应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685的规定。 |
| 3.1.6 基层材料的要求应符合相关规范的规定。 | 3.1.6 基层材料的要求应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 有关规定。 |
|  | 3.1.7 当再生骨料用于透水水泥混凝土面层时 ，掺量应小于或等于30%，粒径宜采用I类单粒级骨料。当再生骨料用于透水水泥混凝土底层时，根据其技术指标可全部或部分使用，粒径宜采用II、III类单粒级骨料。 |
|  | 3.1.8 面层保护剂性能指标应符合现行国家标准《地坪涂装材料》GB/T22374的规定。 |
| 3.2 透水水泥混凝土 | 3.2 透水水泥混凝土 |
| 3.2.1 透水水泥混凝土的性能应符合表3.2.1规定 | 3.2.1 透水水泥混凝土的性能应符合表3.2.1规定。严寒地区冻融循环应为50次，抗压强度损失率应小于或等于20%，质量损失率应小于或等于5%。使用再生骨料制作的再生骨料透水水泥混凝土性能指标应符合现行行业标准《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T253的规定。 |
| 3.2.3 透水系数的测试方法应符合本规程附录A的要求。 | 3.2.3 透水系数的测试方法应符合本规程附录A的要求。连续孔隙率测试方法应符合本规程附录B的要求。 |
| ## 3.3 透水水泥混凝土配合比 | ## 3.3 透水水泥混凝土配合比 |
| 3.3.3 透水水泥混凝土配合比设计步骤宜符合下列规定： 2 胶结料浆体体积应按下式计算确定： VP=1−α⋅1−νC−1⋅Rvoid （3.3.3-2） 式中 VP——每立方米透水水泥混凝土中胶结料浆体体积（m3/m3）； νC——粗集料紧密堆积孔隙率（%）； Rvoid——设计孔隙率（%）。 4 单位体积水泥用量应按下式确定： WC=VPRWC+1.ρC（3.3.3-3） 式中：WC——每立方米透水水泥混凝土中水泥用量（kg/m3）； VP——每立方米透水水泥混凝土中胶结料浆体体积（m3/m3）； RWc——水胶比； ρC——水泥密度（kg/m3）。 5 单位体积用水量应按下式确定： WW=WC⋅RWc（3.3.3-4） 式中：WW——每立方米透水水泥混凝土中用水量（kg/m3）； WC——每立方米透水水泥混凝土中水泥用量（kg/m3）； RWc——水胶比。 6 外加剂用量应按下式确定： Ma=WC·a（3.3.3-5） 式中：Ma——每立方米透水水泥混凝土中外加剂用量（kg/m3）； WC——每立方米透水水泥混凝土中水泥用量（kg/m3）； a——外加剂的掺量（%）。 7 当掺用增强剂时，掺量应按水泥用量的百分比计算，然后将其掺量换算成对应的体积。 | 3.3.3 透水水泥混凝土配合比设计步骤应符合下列规定： 2 胶凝材料浆体体积应按下式计算确定： （3.3.3-2） 式中： ——每立方米透水水泥混凝土中胶凝材料浆体体积（m3/m3）； ——粗集料紧密堆积孔隙率（%）； ——设计孔隙率（%）。 4 单位体积水泥用量应按下式确定： 式中： ——每立方米透水水泥混凝土中水泥用量（kg/m3）； ——每立方米透水水泥混凝土中胶凝材料浆体体积（m3/m3）； ——水胶比； ——水泥密度（kg/m3）。 5 单位体积用水量应按下式确定： （3.3.3-4） 式中： ——每立方米透水水泥混凝土中用水量（kg/m3）； ——每立方米透水水泥混凝土中胶凝材料用量（kg/m3）； ——水胶比。 6 胶结剂用量应按下式确定： Ma=·a （3.3.3-5） 式中：Ma——每立方米透水水泥混凝土中外加剂用量（kg/m3）； ——每立方米透水水泥混凝土中水泥用量（kg/m3）； a——外加剂的掺量（%）。 7 当掺用胶结剂时，掺量应按水泥用量的百分比计算，应将其掺量换算成对应的体积； |
| 3.3.4 透水水泥混凝土配合比的试配应符合下列规定： 2 透水水泥混凝土强度试验时，应选择3个不同的配合比，其中一个为基准配合比，另外两个配合比的水胶比宜较基准水胶比分别增减0.05，用水量宜与基准配合比相同。制作试件时应目视确定透水水泥混凝土的工作性。 | 3.3.4 透水水泥混凝土配合比的试配应符合下列规定： 2 透水水泥混凝土强度试验，应选择3个不同的配合比，其中一个应为基准配合比，另外两个配合比的水胶比宜较基准水胶比分别增减0.05，用水量宜与基准配合比相同； 4 当采用的集料为再生骨料时，应计入再生骨料的吸水率、质量损失等； 5 当试配预拌透水水泥混凝时，坍落度应符合国家相关现行标准的规定。 |
| 4 结构组合与构造 现行《标准》共3节 4.1 结构组合设计 4.2 面层设计 4.3 排水系统设计 | 4 结构组合与构造 本次局部修订调整为6节 4.1 一般规定 4.2 结构组合设计 4.3 面层 4.4 基层 4.5 路基 4.6 排水系统 |
| 4.1 结构组合设计 | 4.1 一般规定 |
| 4.1.1 透水水泥混凝土路面结构使用寿命与透水性能有效使用寿命应一致。 | 4.1.1 透水水泥混凝土路面结构的设计工作年限应符合国家现行标准《城市道路工程设计规范》CJJ37的规定，其透水性能有效使用寿命应与路面结构设计工作年限一致。 |
| 4.2面层设计 | 4.2结构组合设计 |
| 4.1.5 透水水泥混凝土路面的结构类型应按表4.1.5选用。 表4.1.5 透水水泥混凝土道路结构 | 4.2.1 透水水泥混凝土路面的结构类型应按表4.2.1选用。 表4.2.1 透水水泥混凝土路面结构类型 |
|  | 4.2.2 透水水泥混凝土路面组成及结构功能应符合表4.2.2的规定。 |
| 4.1.6 全透水结构的人行道（图4.1.6-1）基层可采用级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层，基层厚度不应小于150mm。 | 4.2.3 全透水结构可用于人行道、人行广场、景观硬地面、非机动车道（图4.2.3-1），或停车场、广场（图4.2.3-2）。 图4.2.3-1 全透水结构型式一 - 透水水泥混凝土面层；2--找平层；3—透水基层；4—路基； 图4.2.3-1 全透水结构型式一 1—透水水泥混凝土面层；2--找平层；3—透水基层；4—路基； |
| 4.1.7 半透水结构（图4.1.7）应符合下列要求： 1 水泥混凝土基层的抗压强度等级不低于C20，厚度不应小于150mm。 2 稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层厚度不应小于150mm。 图4.1.7 半透水结构型式 1—透水水泥混凝土面层；2—混凝土基层；3—稳定土类基层；4—路基 | 4.2.4 半透水结构的结构应包括透水水泥混凝土面层、水泥混凝土基层或水泥稳定碎石基层、稳定土类基层、路基（图4.2.4）。 图4.2.4 半透水结构型式 1—透水水泥混凝土面层；2—水泥混凝土基层或水泥稳定碎石基层； 3—稳定土类基层；4—路基 |
|  | 4.2.5 透水砖路面下的透水水泥混凝土基本结构宜包括透水砖、透水粘结层、透水水泥混凝土基层、级配碎石层、路基（图4.2.5）。 图4.2.5 表面透水砖结构型式 1—透水砖；2—透水粘结层；3—透水水泥混凝土基层；4—级配碎石层；5—路基 |
| ## 4.2 面层设计 | ## 4.3 面层 |
| 4.2.1 当人行道设计采用全透水结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C20，厚度（h1）不宜小于80mm；当其他路面采用全透水水泥混凝土结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm；设计半透水结构，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm。 | 4.3.1 当人行道、人行广场、景观硬地面、非机动车道设计采用全透水结构型式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C25，厚度（h1）不宜小于100mm；当停车场、广场设计采用全透水水泥混凝土结构型式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm。 |
|  | 4.3.2 当采用半透水结构，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm。 |
| 4.2.2 透水水泥混凝土面层结构设计，宜分为单色层或双色组合层设计。当采用双色组合层时，其表面层厚度不应小于30mm。 | 4.3.3 透水水泥混凝土面层结构设计，可分单层及双层组合设计。当采用双层组合层时，其表面层厚度不应小于30mm。 |
| 4.2.3 透水水泥混凝土面层应设计纵向和横向接缝。纵向接缝的间距按路面宽度在3.0m～4.5m范围内确定，横向接缝的间距宜为4.0～6.0m；广场平面尺寸不宜大于25m2，面层板的长宽比不宜超过1.3。当基层有结构缝时，面层缩缝应与其相应结构缝位置一致，缝内应填嵌柔性材料。 | 4.3.4 透水水泥混凝土面层应设计纵向和横向变形缝。纵向变形缝的间距应按路面宽度在4.0m～5.0m范围内确定，横向变形缝的间距宜为3.5m～4.5m，划块尺寸不宜大于20㎡,面层板的长宽比不宜超过1.3。当基层有施工缝时，面层缩缝应与其相应结构缝位置一致，缝内应填嵌柔性材料。 |
| 4.2.4 当透水水泥混凝土面层施工长度超过30m，应设置胀缝。在透水水泥混凝土面层与侧沟、建筑物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他构造物连接处，应设置胀缝。 | 4.3.5 当透水水泥混凝土面层施工长度超过20m时，应设置胀缝。在透水水泥混凝土面层与侧沟、建筑物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他附属构筑物连接处，应设置胀缝。 |
|  | 4.3.6 当采用再生骨料透水水泥混凝土浇筑面层时，应经试验验证满足设计要求，且强度不应低于C20。 |
|  | 4.4 基层 |
|  | 4.4.1 透水水泥混凝土路面的基层应根据道路使用功能，合理选材，宜选用再生材料，其设计应符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》J37CJ的规定。 |
|  | 4.4.2 用于人行道、人行广场、景观硬地面、非机动车道的全透水结构型式的基层，其厚度（h2）不应小于150mm，压实度应大于92%。 |
|  | 4.4.3 用于停车场、广场的全透水结构型式的基层，其厚度（h2）不应小于350mm，压实度应大于94%。 |
|  | 4.4.4 当采用透水水泥混凝土作为基层时，其厚度（h2）不应小于200mm，强度等级不应小于C20。 |
|  | 4.4.5 用于半透水结构道路的水泥混凝土基层，其抗压强度等级不应小于C20，其厚度不应小于100mm。 |
|  | 4.4.6 基层上宜采用直径小于6mm的细碎石找平，其厚度宜为20mm～30mm。 |
|  | ## 4.5 路基 |
|  | 4.5.1 透水水泥混凝土路面的路基应具有足够的稳定性及良好的抗变形能力和耐久性，浸水后应满足承载力的要求，其设计应符合现行行业标准《城镇道路路基设计规范》CJJ194的规定。 |
|  | 4.5.2 用于全透水结构人行道的路基，其压实度应大于92%；其他全透水结构道路和半透水结构道路的路基，其压实度应大于94%。 |
|  | 4.5.3 地质条件特殊的软土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、粉性土等路基，应按设计要求处理完成后方可施工，不应直接铺筑透水水泥混凝土。 |
| 4.3 排水系统设计 | 4.6 排水系统 |
| 4.3.1 透水水泥混凝土路面的排水设计宜符合现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37的有关规定。 | 4.6.1 透水水泥混凝土路面的排水设计应符合国家现行标准《城市道路工程设计规范》CJJ37、 《城市排水工程规划规范》GB50318和《海绵城市建设评价标准》GB51345的有关规定，排水系统应结合当地降水量和周边排水系统的具体情况进行设计。 |
| 4.3.2 全透水结构设计时应考虑路面下排水，路面下的排水可设排水盲沟，排水盲沟应与道路设计时的市政排水系统相连，雨水口与基层、面层结合处应设置成透水形式，利于基层过量水分向雨水口汇集，雨水口周围应设置宽度不小于1m的不透水土工布于路基表面（图4.3.2）。 图4.3.2 透水水泥混凝土路面排水形式（横断面） 1—透水水泥混凝土面层；2—基层；3—路基；4—土工布；5—立缘石；6—雨水口 | 4.6.2 全透水结构设计时应在路面下排水，路面下的排水可通过在级配碎石边侧最低处铺设多孔透水排水管、边侧设置渗透沟或渗透井等排水设施，让过量积水进入雨水收集利用系统或市政排水管网（图4.6.2-1、图4.6.2-2、图4.6.2-3）。 图4.6.2-1 全透结构排水断面图 1—排水管；2—透水水泥混凝土层；3—级配碎石层；4—路基层；5—土工布；6—路沿石； 图4.6.2-2 全透水结构单（双）侧渗透沟排水断面图 1—透水水泥混凝土层；2—级配碎石层；3—路基层；4—排水管基座；5—多孔透水排水管；6—种植土层；7—反渗土工布 图4.6.2-3 全透水结构单（双）侧渗透井排水断面图 1—透水水泥混凝土层；2—级配碎石层；3—路基层；4—排水口；5—渗透井井盖；6—渗透井 |
| 4.3.3 设计排水系统时可利用市政排水沟或雨水口，透水水泥混凝土可直接铺设至市政排水沟或雨水口，面积较大的广场宜设置排水盲沟（图4.3.3）。 图4.3.3 排水盲沟设置结构形式（纵断面） 1—透水水泥混凝土面层；2—混凝土基层；3—稳定土类基层；4—路基； 5—不锈钢网；6—排水管；7—雨水口；8—立缘石；9—排水盲沟 | 4.6.3 设计半透水结构排水系统，可设置单（双）侧排水明沟、暗沟或渗透沟（井）将雨水排出、下渗。排水明沟、暗沟或渗透沟（井）中可铺设多孔透水排水管，出口应与雨水收集利用系统或市政排水管网相连（图4.6.3-1、图4.6.3-2、图4.6.3-3）。 图4.6.3-1 半透双（单）侧明沟排水断面图 1—路沿石；2—排水沟及盖板；3—雨水汇集沟；4—透水水泥混凝土层；5—混凝土层；6—级配碎石层；7—路基层；8—排水口 图4.6.3-2半透双（单）侧暗沟排水断面 1—排水沟；2—透水水泥混凝土层；3—混凝土层；4—级配碎石层；5—路基层；6—盖板；7—路沿石 图4.6.3-3 半透水结构单（双）侧渗透沟排水断面图 1—透水水泥混凝土层；2—混凝土层；3—级配碎石层；4—路基层；5—排水管基座；6—多孔透水排水管；7—种植土层；8—反渗土工布 |
|  | 4.6.4 降雨量较大的区域，可设计增渗型排水结构。雨水可短时间蓄集在路面结构中，利用设置的多孔透水排水管有序排出，多孔透水排水管出口应与雨水收集利用系统或市政排水管网相连接（图4.6.4）。 图4.6.4 增渗型透水水泥混凝土路面断面图 1-透水水泥混凝土面层；2—透水基层；3-找平层；4-透水基层；5-多孔透水排水管；6-管座；7-反渗土工布；8-稳定土层 |
|  | 4.6.5 面积较大的透水水泥混凝土广场应设置多条排水主、支暗沟（管）进行排水，并与雨水收集系统或市政排水管相连接（图4.6.5-1、图4.6.5-2、图4.6.5-3）。其间距与布设可根据广场平面尺寸形式调整。支管纵坡坡度不应小于1%，主管纵坡坡度不应小于2%。主、支暗管可采用成品材料，其外包防渗土工布用砾石或大粒径透水水泥混凝土包裹固定或设置现浇、预制沟槽。 图4.6.5-1广场排水主管断面 1--透水水泥混凝土面层；2--基层；3--稳定土层；4--防渗土工布；5—碎石或大粒径透水水泥混凝土层；6—多孔透水排水管；7—支管 图4.6.5-2全透水广场排水支管断面 1--透水水泥混凝土面层；2—级配碎石层；3--稳定土层；4--防渗土工布； 5—多孔透水排水管；6—碎石或大粒径透水水泥混凝土层 图4.6.5-3半透水广场排水支管断面 1--透水水泥混凝土层；2—混凝土层；3—多孔透水排水管；4--大粒径透水水泥混凝土层 |
|  | 4.6.6 透水水泥混凝土路面所设置的排水口与基层、面层结合处应设置成透水形式，利于积水通过排水口进行汇集，排水口周围路基表面应设置宽度不小于1m的不透水土工布 |
|  | 4.6.7 全透水结构透水水泥混凝土面层可不设置纵坡；半透水结构的透水水泥混凝土应在面层设计纵坡。 |
| 5 施 工 | 5 施 工 |
| ## 5.1 一般规定 | ## 5.1 一般规定 |
| 5.1.2 施工前应解决水电供应、交通道路、搅拌和堆放场地，工棚和仓库、消防等设施。施工现场应配备防雨、防潮的材料堆放场地，材料应分别按标识堆放，装卸和搬运时不得随意抛掷。 | 5.1.2 施工前应解决水电供应、交通道路、搅拌和堆放场地、仓库、消防等设施。施工现场材料应分别按标识堆放，装卸和搬运时不得随意抛掷。 |
| 5.1.3 面层施工前应按规定对基层、排水系统进行检查验收，符合要求后方能进行面层施工。 | 5.1.3 面层施工前应对基层、排水系统进行检查验收，符合要求后方可进行面层施工。 |
| 5.1.4 在透水水泥混凝土面层施工前，应对基层作清洁处理，处理后的基层表面应粗糙、清洁、无积水，并保持一定湿润状态。 | 5.1.4 在透水水泥混凝土面层施工前，应对基层作清洁和界面处理，处理后的基层表面应粗糙、清洁、无积水，并应保持湿润状态。 |
|  | 5.1.6 预拌混凝土生产单位与使用单位之间应建立对透水水泥混凝土质量和数量的交接验收手续。交接验收工作应在交货地点进行，生产单位和使用单位均应委派专人负责，根据发货单交接验收并签章。 |
| ## 5.2 搅拌和运输 | ## 5.2 搅拌和运输 |
| 5.2.1 透水水泥混凝土宜采用强制性搅拌机进行搅拌，搅拌机的容量应根据工程量、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择。新拌混凝土出机至作业面运输时间不宜超过30min。 | 5.2.1 透水水泥混凝土宜采用强制性搅拌机进行现场搅拌或混凝土搅拌站预拌。搅拌机的容量应根据工程量大小、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择。制备完成的透水水泥混凝土混合料应具有良好的工作性，浆体对骨料的粘附性、堆积状态的可塑性在摊铺前应保持。 |
| 5.2.2 进入搅拌机的原材料必须计量准确，并应符合下列要求： 3 透水水泥混凝土原材料（按质量计）的允许误差，不应超过下列规定： 水泥：±1%； 增强料：±1%； 集料：±2%； 水：±1%； 外加剂：±1%。 | 5.2.2 进入搅拌机的原材料应计量准确，并应符合下列规定： 3 透水水泥混凝土原材料应按质量计，其允许误差应满足下列规定： 水泥：±1%； 胶结剂：±1%； 粗集料：±2%； 水：±1%； 外加剂：±1%。 |
|  | 5.2.4 预拌透水水泥混凝土原材料的投料顺序，宜先将石料、胶结剂和水泥投入搅拌缸，干拌10s后加入90%用水量继续搅拌80s，根据混合料状态调整添加剩余用水量继续搅拌30s。搅拌时间从全部材料投完算起不少于120s。 |
|  | 5.2.5 预拌透水水泥混凝土的坍落度和坍落度经时损失应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。 |
| 5.2.4 当透水水泥混凝土面层采用双色组合层设计时，应采用不同搅拌机分别搅拌不同色彩的混凝土。 | 5.2.6 当透水水泥混凝土面层采用双色组合层设计时，应采用不同搅拌机分别搅拌不同色彩的混凝土。 |
| 5.2.5 透水水泥混凝土拌合物运输时应防止离析，并应注意保持拌合物的湿度，必要时应采取遮盖等措施。 | 5.2.7 现拌透水水泥混凝土拌合物运输时应防止离析，并应保持拌合物的可工作性，高温和低温时应分别采取隔热和保温措施。 |
|  | 5.2.8 预拌透水水泥混凝土拌合物的运输应采用混凝土搅拌运输车。混凝土搅拌运输车应符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》JG/T5094的规定。装料前应将搅拌罐内积水排尽，装料后严禁向罐内混凝土拌合物中加水。运输时，应保证混凝土拌合物均匀，不得产生分层、离析。 |
|  | 5.2.9 预拌透水水泥混凝土混合料的运输应根据运距、交通状况、气候条件、施工现场单位时间内的摊铺量确定分批的运量，运到现场的混合料应随到随用，不得积压。搅拌运输车的装载量应小于或等于总装载量的50%，同时应低于搅拌运输车的最大搅拌量。 |
|  | 5.2.10 预拌透水水泥混凝土在冬期或高温施工时，搅拌运输车应有保温或隔热措施。 |
| 5.2.6 透水水泥混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至施工地点进行摊铺、压实直至浇筑完毕的允许最长时间，可由实验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合表5.2.6的规定。 表5.2.6 透水水泥混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间 施工气温T（℃）; 允许最长时间（h）. 5≤T＜10; 2.0. 10≤T＜20; 1.5. 20≤T＜32; 1.0. | 5.2.11 透水水泥混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至施工地点进行摊铺、压实直至浇筑完毕的允许最长时间，由实验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。预拌的透水水泥混凝土从出机至摊铺现场运输时间不宜超过1.5h。现场搅拌的透水水泥混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间应符合表5.2.11的规定。 表5.2.11现拌透水水泥混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间 施工气温T（℃）; 允许最长时间（h）. 5≤T＜10; 2.0. 10≤T＜20; 1.5. 20≤T＜32; 1.0. |
| 5.3.1 普通透水水泥混凝土面层施工应符合以下规定： 2 透水水泥混凝土拌合物摊铺应均匀，平整度与排水坡度应符合要求，摊铺厚度应考虑松铺系数，其松铺系数宜为1.1。 3 水水泥混凝土宜采用平整压实机，或采用低频平板振动器振动和专用滚压工具滚压。压实时应辅以人工补料及找平，人工找平时施工人员应穿上减压鞋进行操作。 4 透水水泥混凝土压实后，宜使用抹平机对透水水泥混凝土面层进行收面，必要时配合人工拍实、整平。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面应平整。 5 模板的拆除，应符合下列规定： | 5.3.1普通透水水泥混凝土面层施工应符合下列规定： 2施工前检查碎石找平层，应嵌挤密实、稳固、平整。 3透水水泥混凝土拌合物摊铺应均匀，平整度与排水坡度应符合设计要求，摊铺厚度应根据松铺系数确定，其松铺系数宜为1.1。 4透水水泥混凝土宜采用平整压实机，或采用低频平板振动器振动和专用滚压工具滚压。压实时应辅以人工补料及找平，人工找平时施工人员应穿上减压鞋进行操作。 5透水水泥混凝土压实后，宜使用抹平机对透水水泥混凝土面层进行收面，必要时应配合人工拍实、整平。整平时应保持模板顶面整洁，接缝处板面应平整。 6 模板的拆除，应符合下列规定： |
|  | 5.3.2 预拌透水混凝土拌合物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模。在浇筑过程中，当混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大变化时，应及时处理。 |
| 5.3.2 当采用彩色透水水泥混凝土双色组合层施工时，上面层应在下面层初凝前进行铺筑。 | 5.3.3 当采用彩色透水水泥混凝土双色组合层施工时，上面层应在下面层初凝前进行铺筑，两层之间应有效粘结并结合成紧密的整体。 |
|  | 5.3.4 当基础为混凝土时，施工前应对混凝土进行洒水湿润，并应进行界面粘结处理。 |
| 5.3.3 露骨透水水泥混凝土施工，应与普通透水水泥混凝土施工相同，摊铺平整后的工序应符合下列要求： 1 随时检查施工表面的初凝状况，有初凝现象时可均匀喷洒适量缓凝剂，选用塑料薄膜覆盖等方法养护，并应防止阳光直晒。 2 表层混凝土终凝前应及时采用高压水枪冲洗面层，除去表面的胶凝材料，均匀裸露出天然石材，以颗粒不松动为宜。 3 表层冲洗后应及时去除表面和气隙内的剩余浆料，并应覆盖塑料薄膜进行保湿养护。 | 5.3.5 露骨透水水泥混凝土施工，应与普通透水水泥混凝土施工相同，摊铺平整后的工序应符合下列规定： 1 应随时检查施工表面的初凝状况，初凝前应均匀喷洒适量缓凝剂，并应选用塑料薄膜完全覆盖的方法养护，应防止阳光直晒。 2 表层混凝土终凝前，应及时采用高压水枪冲洗面层，除去表面的料浆，均匀裸露出天然石材，以颗粒不松动、不脱落为宜。 3 严禁采用边施工边冲洗的工艺进行施工。 4 表层冲洗后及时去除表面和孔隙内的残留浆料，并应覆盖塑料薄膜进行保湿养护。 |
| ## 5.4 接 缝 施 工 | ## 5.4 接 缝 施 工 |
| 5.4.1 路面缩缝切割深度宜为（1/2～1/3）h1；路面胀缝应与路面厚度相同。施工中施工缝可代替缩缝。 | 5.4.1 当透水水泥混凝土路面强度达到设计强度的25%～30%时，可对路面进行切缝处理。路面缩缝切割深度宜为(1/2～1/3) h1；路面胀缝应与路面厚度相同。缩缝两端应全部切割到边（图5.4.1-1、图5.4.1-3），胀缝切割应全部贯穿（图5.4.1-2、图5.4.1-4）。 图5.4.1-1全透水水泥混凝土路面缩缝构造图 1--透水水泥混凝土面层；2—柔性透水基层；3—缩缝 图5.4.1-2全透水水泥混凝土路面胀缝构造图 1--透水水泥混凝土面层；2—柔性透水基层；3—胀缝 图5.4.1-3半透水水泥混凝土路面缩缝构造图 1--透水水泥混凝土面层；2—刚性不透水基层；3—面层缩缝；4—基层缩缝 图5.4.1-4半透水水泥混凝土路面胀缝构造图 1--透水水泥混凝土面层；2—刚性不透水基层；3—胀缝 |
| 5.4.2 施工中的缩缝、胀缝均应嵌入弹性嵌缝材料。 | 5.4.2 缩缝、胀缝均应嵌入硅酮密封膏、聚硫密封膏等柔性嵌缝材料。面层的胀缝、缩缝可使用专用胀缝条填嵌。 |
| ## 5.5 养护 | ## 5.5 养护 |
| 5.5.3 透水水泥混凝土路面未达到设计强度前不得投入使用；透水水泥混凝土路面的强度，应以透水水泥混凝土试块强度为依据。 | 5.5.3 养护完成后的普通彩色透水水泥混凝土面层和露骨料透水水泥混凝土应喷涂面层保护剂。喷涂时面层应保持干燥、清洁；保护剂宜喷涂1～2遍，每平方米用量为0.2kg～0.25kg。 |
| ## 5.6 季节性施工 | ## 5.6 季节性施工 |
| 5.6.1 施工中应根据工程所在地的气候环境，确定冬季、夏季和雨季的起止时间。 | 5.6.1 施工中应根据工程所在地的气候环境，确定相应的施工组织和技术方案。 |
| 5.6.2 雨季施工应加强与气象部门联系，及时掌握气象条件变化，并应做好防范准备。 | 5.6.2 雨期施工应及时掌握气象条件变化，做好防范准备。 |
| 5.6.6 当室外日平均气温连续5天低于5℃时，透水水泥混凝土路面不得施工。 | 5.6.6 当室外日平均气温低于0℃时，透水水泥混凝土路面不应施工。 |
| 6 验 收 现行《标准》共2节 6.1 一般规定 6.2质量检验标准 | 6 验 收 本次局部修订调整为3节 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 |
| ## 6.1 一般规定 | ## 6.1 一般规定 |
| 6.1.1 透水水泥混凝土路面施工质量应按下列要求进行验收： 4 隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理单位和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，应形成隐蔽验收文件。 5 监理工程师应按规定对试块、试件和现场检测项目进行平行检测、见证取样检测。 | 6.1.1 透水水泥混凝土路面施工质量验收应符合下列规定： 4 隐蔽工程在隐蔽前，应进行隐蔽工程验收，确认合格后，应形成隐蔽验收资料； 5 试块、试件和现场检测项目应进行平行检测、见证取样检测； |
| 6.2 质量检验标准 | 6.2 主控项目 |
| 一般项目 | ## 6.3 一般项目 |
| 6.2.3 透水水泥混凝土路面面层应板面平整，边角应整齐，不应有石子脱落现象。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察、量测。 6.2.4 路面接缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察、量测。 6.2.5 彩色透水水泥混凝土路面颜色应均匀一致。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察。 6.2.6 露骨透水水泥混凝土路面表层石子分布应均匀一致，不得有松动现象。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察。 6.2.7 透水水泥混凝土路面面层允许偏差应符合表6.2.7的规定。 表6.2.7 透水水泥混凝土路面面层允许偏差 | 6.3.1 透水水泥混凝土路面面层应板面平整，边角应整齐，不应有石子脱落现象。 检查数量：全数检查； 检验方法：观察、量测。 6.3.2 路面接缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。 检查数量：全数检查； 检验方法：观察、量测。 6.3.3 彩色透水水泥混凝土路面颜色应均匀一致。 检查数量：全数检查； 检验方法：观察。 6.3.4 露骨透水水泥混凝土路面表层石子分布应均匀一致，不得有松动现象。 检查数量：全数检查； 检验方法：观察。 6.3.5 透水水泥混凝土路面面层允许偏差应符合表6.3.5的规定。 表6.3.5 透水水泥混凝土路面面层允许偏差 |
| 7 维 护 | 7 维 护 |
| 7.0.1 冬季透水水泥混凝土路面应采取及时清雪等措施防止路面结冰，不宜机械除冰，并不得撒砂或灰碴。 | 7.0.1 冬季透水水泥混凝土路面应采取及时清雪等措施防止路面结冰，不宜机械除冰，并不得撒砂、灰碴或工业盐融雪剂等堵塞面层孔隙，破坏面层色彩以及对水泥有强烈腐蚀性的物质。 |
| 7.0.2 透水水泥混凝土路面投入使用后，为确保透水水泥混凝土的性能，可使用高压水（5MPa～20MPa）冲刷孔隙洗净堵塞物，或采用压缩空气冲刷孔隙使堵塞物去除，也可以使用真空泵将堵塞孔隙的杂物吸出。 | 7.0.2 透水水泥混凝土路面投入使用后，为确保透水水泥混凝土的性能，可使用5MPa～10MPa高压水冲刷孔隙洗净堵塞物，或采用压缩空气冲刷空隙使堵塞物去除，也可使用真空泵将堵塞空隙的杂物吸出。 |
| 7.0.3 透水水泥混凝土路面出现裂缝和集料脱落的面积较大时，必须进行维修。维修时，应先将路面疏松集料铲除，清洗路面去除孔隙内的灰尘及杂物后，方可进行新的透水水泥混凝土铺装。 | 7.0.3 当透水水泥混凝土路面出现裂缝和集料脱落时，必须进行维修。当集料脱落面积较小时，可采用切割机切缝，切除位置应方正，铲除路面结构层全部疏松颗粒，使底部平整，清洗结构层底部灰尘及杂物后，方可进行新的透水水泥混凝土铺装。当集料脱落面积较大时，应按既有切缝整版切除，整版应重新铺装。 |
|  | # 附录B 连续孔隙率的测试方法 |
|  | B.0.1 连续孔隙率测试设备应符合下列规定： 1 电子天平的量程应大于或等于10kg，精度应为1g； 2 水池或水箱的最小容积应能放置一组试件； 3 水桶的大小应能悬浸一个试件。 B.0.2 透水水泥混凝土试件应采用立方体试件，试件的尺寸应为100mm×100mm×100mm，应在标准养护条件下养护7d以上，试件数量应为3个。 B.0.3 连续孔隙率测试试验宜按下列步骤进行： 1 将试件浸入15℃～25℃的水中，水面高出试件20mm以上，24h后取出沥干，量出试件的长、宽、高，精确至1mm，计算出试件的体积（V）； 2 将试件移到水桶中（图B.0.3），称出试件的悬浸质量m1，精确至1g； 图B.0.3 试件在水中测试示意图 1—电子天平；2—透水水泥混凝土试件 3 取出试件沥水，待试件底部无滴水时，称取试件的质量m2，精确至1g。 B.0.4 透水水泥混凝土试件的连续孔隙率应按下式计算： (B.0.4) 式中：Kr——试件的连续孔隙率（%），精确至0.1%； m1——试件的悬浸质量（kg）； m2——试件饱和面干状态的质量（kg）； V——试件的体积（m3）； ρw——水的密度，取ρw=1000 kg / m3。 B.0.5 试验结果的评定以3个试件测试值的算术平均值作为该组试件的试验结果。3个计算值中的最大值或最小值中如有1个与中间值的差值超过中间值的15％时，则取中间值作为该组试件的试验结果。如最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15％时，则该组试验结果无效。 |

中华人民共和国行业标准

透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ/T 135-2009

条文说明

# 总则

1.0.1  透水水泥混凝土作为生态环保型地面铺装产品，对城市生态环境的改善具有重要的意义。为了贯彻国家节能减排、环境保护的相关政策，使透水水泥混凝土路面材料在设计、施工、监理和检验中统一管理，做到技术先进、经济合理、安全适用、统一规范，确保市政工程、室外工程、园林工程中透水混凝土路面施工质量，特制定本规程。

1.0.2  透水水泥混凝土应用在新建、扩建、改建的市政工程、园林工程中的人行道、步行街、广场、居住小区道路、非机动车道和一般轻型荷载道路、停车场等路面工程。严寒地区、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土的特殊性，在采用透水水泥混凝土路面时，需对结构层根据设计要求做相应的处理。

1.0.4  透水水泥混凝土的原材料、成品与普通混凝土的性质相差不多,所以其质量验收标准可参照现行相关现行国家、行业标准执行，凡有特殊要求的本规程作了补充规定。

# 2  术语、符号

本章给出的术语及代号，是本规程有关章节中所应用的。

在编写本章术语时，参考了《道路工程术语标准》GBJ124、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1等国家标准和行业标准的相关术语。

本规程的术语是从本规程的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义。同时还分别给出了相应的推荐性英文。

## 2.1 术语

2.1.4  胶结剂是组成透水水泥混凝土重要的材料之一，对透水水泥混凝土性能起着至关重要的作用。

2.1.10  增渗型路面结构是为了快速排出下渗的过量雨水，避免路基长时间浸泡造成破坏。

2.1.11  面层保护剂是提高透水水泥混凝土面层性能的一种材料，目前已经被广泛应用，可以有效提高透水混凝土面层的色彩耐候性、耐磨性、光泽度、耐沾污，使其更美观、更耐用、易清洁。

# 3  材料

## 3.1  原材料

3.1.3  透水水泥混凝土主要通过集料相互嵌挤形成稳定的骨架结构，集料与集料之间通过透水水泥混凝土浆体实现点连接从而形成整体强度。合理选用具有改善料浆的致密性，集料接触点的粘结强度，从而提高透水水泥混凝土强度，耐久性，延长其使用寿命的胶结剂显得至关重要。

目前市场上有各种无机、有机型胶结剂供配制透水水泥混凝土时使用，但大部分均以提高强度为唯一目的（俗称增强料），但大多都忽略了透水水泥混凝土的其它性能提高。所以在选用时，要选用能保证综合性能指标要求的胶结剂。同时，厂方必须提供相应的检测证明、合格证明及使用说明等。

3.1.4  透水水泥混凝土施工中使用的天然集料（碎石），要求选用符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685中的要求，见表3.1.4-1。经过多次试验，得出集料压碎值、含泥量、粒径、针片状的含量对透水水泥混凝土强度有重要影响。

集料的粒径影响透水率，选择适当粒径的集料视透水指标和设计要求而定，粒径大透水率大，反之则小。根据已有的试验结果，建议集料粒径采用单一级配。双层设计时，一般上面层集料粒径宜采用表3.1.4-1中的Ⅰ、Ⅱ类，下面层集料粒径宜采用表3.1.4-1中的Ⅲ类，这样有利于雨水快速分散下渗。

集料使用再生骨料配置透水水泥混凝土时，再生粗骨料性能指标应符合现行标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的相关规定，见表3.1.4-2。试验方法应按现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177规定执行。重点注意再生料的堆积密度和吸水率对配合比产生的影响。

3.1.6  透水水泥混凝土路面的质量好坏与基层有必然的联系，此条款主要是强调了透水水泥混凝土路面基层材料的选用要求。

3.1.7 通过实验和应用表明，再生骨料透水水泥混凝土面层在再生骨料掺量小于等于30%时能实现透水水泥混凝土面层对强度、透水率、美观等要求。基层根据设计技术指标要求可以全部或部分采用再生骨料替代天然骨料，粒径可根据再生骨料来源选用II、III级标准。

3.1.8 透水混凝土分为本色透水水泥混凝土，彩色透水水泥混凝土。彩色透水水泥混凝土主要是在混合料里添加相应的颜色粉，但因呈现出颜色效果黯淡无光，不具备一定的色感，所以在透水水泥混凝土养护完成后需在其表面喷涂彩色面层保护剂，其作用主要是提高面层色彩的鲜艳、光泽度、耐碱、耐磨、耐紫外线、耐沾污等。

## 3.2  透水水泥混凝土

3.2.1  本条明确了透水水泥混凝土的各项性能指标。经过大量的试验及应用证明，当透水水泥混凝土性能指标符合表3.2.1规定时，才能达到其预期的效果。

按经济适用的原则，针对不同的使用功能设计，选择合理的透水水泥混凝土性能指标执行。

3.2.3  透水系数可以以同期试块、同条件试块或现场钻芯等为样本测定，或现场直接测定。

## 3.3  透水水泥混凝土配合比

说明透水水泥混凝土的配制强度应满足设计要求，具体可参照现行的普通混凝土配制强度的确定方法进行。透水水泥混凝土配合比设计时应考虑强度和孔隙率的关系。本章给出了透水水泥混凝土配合比设计步骤，其基本设计原则是以体积填充法来进行试配，具体是以1m3透水水泥混凝土中集料所占的体积为已知，确定目标孔隙率，从而计算浆体材料所占的体积，再得出水泥和水的用量。本配合比设计的指导思想就是根据工程要求的强度和孔隙率，通过改变水胶比试验获得相同孔隙率下的不同强度，最后可用作图法或计算法求得要求配制强度的水胶比。

当胶结剂的掺量较少时且对整体孔隙率没有影响或影响较小时，可忽略不计；再生骨料透水水泥混凝土配合比设计时，应考虑再生骨料的吸水率偏大、堆积密度等因素。

预拌透水水泥混凝土确定水胶比时，应同时考虑透水水泥混合料的塌落度，以保证其罐车运输及良好的施工性能。塌落度应控制在150mm~190mm之间，同时应符合相关标准规范规定。

# 4  结构组合与构造

## 4.2  结构组合与设计

4.2.1  随着透水水泥混凝土的应用越来越广泛，应根据不同的道路使用功能、地质条件等选用相应的结构类型。本规程表4.2.1给出了三种透水水泥混凝土路面的基本结构形式，同时规定了相应的使用范围及基层和垫层的架构形式供参考，具体选用那种形式由设计单位根据实际情况确定。

4.2.2  透水水泥混凝土的路面结构有别于普通混凝土，各结构层均具有相应的透水、承载等功能，表4.2.2中给出了各选用结构层的相应功能及材料使用。设计、施工时，可依据项目实际情况选用。

4.2.3  对人行道、人行广场、景观硬地面、非机动车道等，既要满足人行要求，又要发挥透水混凝土的生态效应，可采用全透水结构组合，并提出基层最小厚度150mm的要求，具体要求可参考《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。

对于全透水结构形式中的多孔隙水泥稳定碎石的集料公称最大粒径宜为31.5mm或26.5mm。小于0.075mm的细粒含量不得大于2%；小于2.36mm的颗粒含量宜小于或等于5%；小于4.75mm的颗粒宜小于或等于10%，水泥剂量一般为9.5%～11%，水灰比0.39～0.43。

轻荷载透水水泥混凝土路面选用全透型结构时，其面层厚度，强度等级、基层、路基等要做相应的调整。

4.2.4  半透水结构主要针对有一定荷载要求的轻型荷载道路，除按其承载要求选择强度等级和设计一定厚度的透水水泥混凝土面层外，同时还应考虑雨水对基层的影响。需提高基层承载力和增加起隔水效果的混凝土结构层并附加稳定土基层。

4.2.5  透水砖的结构层中，一般采用砂浆粘结层和混凝土为承载下垫层。但这种结构形式阻隔了下渗雨水。此条建议采用透水粘结层粘结和透水水泥混凝土为承载下垫层，这种形式可以有效地将雨水下渗，进入其它结构层，进而进入土壤以补充地下水。

## 4.3  面层

4.3.1  根据诸多的施工案例，为确保路面整体质量，全透水结构的人行道、园林步道等，其透水水泥混凝土面层强度等级应不小于C25，厚度应不小于100mm；半透水结构，有一定荷载的透水水泥混凝土面层强度等级应不小于C30，厚度建议大于180mm。

4.3.3  透水水泥混凝土材料有系列彩色胶结剂和本色胶结剂，其造价不相同，同样厚度的彩色层造价高于本色层造价，因此，在设计中往往考虑造价因素，可分层设计，但面层的彩色层必须大于30mm，主要考虑面层色彩的整体质量、均匀性和耐久性，以及石料粒径大小对其厚度的影响，并根据地形地貌及周边景观的特点做到协调统一。

4.3.4～4.3.5  透水水泥混凝土性能与混凝土特性基本相似，设计透水水泥混凝土面层时应参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1要求设置纵向与横向伸缩缝。透水水泥混凝土的热膨胀性比普通水泥混凝土大，因此建议透水水泥混凝土路面施工时设胀缝距离要比水泥混凝土路面小些，约20m～30m设一处。因透水水泥混凝土路面与路面附属构筑物热膨胀性系数不一，所以要求与路面附属构筑物交界处设置胀缝。

4.3.6 一般再生骨料的压碎值低于天然集料，所以在应用于透水混凝土结构层或面层时，对该部分的再生骨料透水混凝土应根据实际需求规定相应的强度指标。

## 4.4  基层

作为透水水泥混凝土面层的承载层，下渗雨水会对基层造成一定的影响，所以此条对各种结构类型的基层中的级配碎石、混凝土以及找平层等的压实度、强度、粒径做了相应的性能指标规定。设计使用时，应同时参照《城市道路工程设计规范》CJJ 37规定执行。

## 4.5  路基

4.5.1、4.5.2  透水水泥混凝土路基，在承接下渗雨水后应具有足够的稳定性、良好的抗变形能力和耐久性，浸水后应满足够的承载力。此条给出了全透水结构和半透水结构的路基压实指标。设计使用时，应同时参照《城市道路工程设计规范》CJJ 37规定执行。

4.5.3  地质条件特殊的软土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、粉性土等路基加固处理后，基层表面应作相应的界面处理，主要是为了提高透水水泥混凝土路面整体施工质量。

## 4.6  排水系统

4.6.1  透水水泥混凝土路面的排水，分表面排水和透水水泥混凝土路面下的基层排水两种方式。透水水泥混凝土路面排水的设计可参照《城市道路工程设计规范》CJJ 37和《城市排水工程规划规范》GB50318的相关规定执行。同时可结合海绵城市建设的要求，连接雨水收集、净化和利用系统。

4.6.2  根据透水水泥混凝土路面有透水及贮水作用特性，当降雨强度超过渗透量及单位贮存量时，雨水会集聚，过量雨水会影响基层，所以在全透水基层结构设计中应考虑路面下的排水，防止雨期过量的雨水渗入基层。排水可设排水明沟、盲沟等。设计的排水明沟、盲沟等应与道路设计中的市政排水系统或雨水收集利用系统相连。全透水基层设计与市政重要交通道路相接处，为防止影响交通道路基层，应在相应部位设一定的防护隔离措施。

设计排水系统时可利用市政排水沟或雨水收集口，透水水泥混凝土直接铺设至排水沟或雨水收集口，雨水通过透水水泥混凝土直接排入雨水收集口。一方面可以收集、利用，一方面在雨量较大时可以顺利排出，避免雨水长时间蓄积。与透水水泥混凝土接触部分设置成透水结构，可不用砖或石材砌，直接铺设透水水泥混凝土来进行排水。

透水波纹管的孔径应根据级配料粒径不同控制打孔孔径的取值范围，小了易堵塞透水孔，大了级配料会进入管内堵塞排水管。

4.6.3  半透透水水泥混凝土结构形式下的下渗雨水不应长时间蓄积在透水水泥混凝土面层及其结构中，在结构设计时应考虑雨水的顺利排出。主要是因为雨水长时间蓄积会导致细菌滋生、青苔生长等情况，进而影响透水水泥混凝土的耐久性、透水效果、颜色、安全使用等。雨水排出方向应与市政雨水管网或雨水收集利用系统相连接。

半透透水水泥混凝土排水系统的设计应结合项目具体情况合理设置且应符合现行相关排水设计标准。

4.6.4  增渗型结构主要针对降雨量较大地区给出的结构设计，对于有特殊要求的工程亦可参照采用。增渗透型路面结构中排水系统，应使用直径不低于100mm的开孔管，管身包裹土工布，外部使用碎石或大粒径透水水泥混凝土固定，外接市政排水管网或雨水收集利用系统。

4.6.5  对于透水水泥混凝土面积较大广场，为保证雨水快速下渗、排出，不积水，应设置多条支管（沟）、主管（沟）相互连接成区域排水系统，外接市政雨水管网或雨水收集利用系统，设置方式应结合实际情况确定（图4.6.5）。

图4.6.5  广场排水平面布置示意图

4.6.6  透水土工布的设置主要是为了让雨水顺利排出，同时也防止杂物、上泛泥浆、堵塞排水管口。

4.4.7  一般情况下全透结构形式的透水水泥混凝土可不设置纵坡，雨水会直接下渗。在半透水结构中，雨水先部分下渗到透水水泥混凝土面层中，当蓄积满后会溢出，所以半透水结构的透水水泥混凝土面层应设计纵坡，利于溢出雨水应沿着设计的纵坡方向快速径流排出，不会形成路面积水。

# 5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.2  水泥、胶结剂等须防雨、防潮的材料应入库堆放，且应有有效的防潮措施。

5.1.3  一般透水水泥混凝土施工单位仅施工面层，基层由其它专业队伍施工，而排水管及排水沟是设在碎石层或混凝土结构层处，故排水管及排水沟的铺设必须要与专业施工队伍密切配合，相互合作才能确保工程进行顺利，保证质量又减少浪费。

5.1.4   面层与基层之间结合状况，对透水水泥混凝土面层的质量有影响，在面层施工前，基层作相应的界面处理，要求基层粗糙，保证清洁，无积水，并保持一定的湿润，必要时根据施工状况采用一定的皎结剂进行界面处理。

5.1.6   增加预拌透水水泥混凝土在生产单位和使用单位之间交接手续的规定，有利于预拌透水水泥混凝土的质量控制。

## 5.2  搅拌和运输

5.2.1  透水水泥混凝土的搅拌必须采用强制搅拌机。透水水泥混凝土初凝时间短，拌合后不宜过长时间停留，因此搅拌机容量的配置应根据工程大小、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择，运输工具必须要适应搅拌机的出料量。搅拌地点也须靠近透水水泥混凝土面层施工现场，才能保证运输时间不超过规定范围，保证施工质量。

5.2.2  透水水泥混凝土的配比计量是确保其强度的关键工序，所以计量是一个重要的质量控制环节。

1  袋装水泥本身有一定的误差，因此对它的抽查是保证准确计量的方法。

2  集料中含水量对物料配比有一定的影响，因此测试集料中含水率是为了调整物料配比中的水皎比，以确保透水水泥混凝土的质量。

3  为保证成品质量，因此现场应专人负责物料配比计量，确保在误差范围内。

5.2.4  预拌透水水泥混凝土一次加完全部用水量，可能会导致水泥过稀，影响成品质量。搅拌时间的控制可以让胶结剂安全分散，保证混合料的质量。预拌透水水泥混凝土施工前应进行配合比验证，确定合适的水胶比和坍落度。

5.2.5  现拌透水水泥混凝土坍落度可以忽略不计，但预拌透水水泥混凝土需使用搅拌车运输，且摊铺时间较长，所以预拌透水水泥混凝土的坍落度要符合相关现行标准规定。

5.2.6  双色组合层面层施工，为保证上面层与下面层之间有良好的粘结，施工间隔不应超过1h，期间应覆盖，防止水分散失。因此双色组合层面层施工时，应设二台搅拌机同时搅拌，同步施工，才能两层之间的有效粘结。

5.2.9  通常采用搅拌运输车运输时，坍落度应控制在150mm～190mm，运输时间应控制在1.5h以内，装载量应小于最大容量的1/2。采用自卸运输车运输时，应覆盖严密，防止水分散失。

5.2.11施工气温对初凝时间有很大的影响，提出适宜控制拌合物从搅拌机出料后，运输过程要随时注意保水及防离析，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、收面直至完成允许的最长时间。

## 5.3  透水水泥混凝土铺筑

5.3.1  普通透水水泥混凝土面层施工的规定

1  摊铺前对基层与标高复验后进行立模制作，模板高度应符合设计路面的厚度，支撑牢固。

2  级配碎石上设找平层可以有利于级配碎石的稳定，也可以减少透水混凝土混合料的填充，基础混凝土泛沙、裂缝、破损以及切缝不到位等都会对面层透水混凝土会产生一定的影响。

3  虽然从透水水泥混凝土角度而言无需路面排水，但考虑到暴雨时能及时排除雨水，尤其在采用半透水结构形式时，应设计排水坡度，有利于大量雨水排出。

松铺系数为1.1是为保证透水水泥混凝土施工达到一定密实度时确保铺筑厚度，避免二次铺料，影响路面施工重量。施工时还要对边角等细部位置处理要特别注意，发现有缺料现象，应及时补料人工压实。

4  透水水泥混凝土压实宜采用低频平板振动器振动压实，施工时应防止在同一处振动时间过长而出现离析现象，以及过于密实而影响透水率。采用专用低频振动压实机，其原理是低频振动带平移压实，既起压实作用又起平整作用。底层的压实宜采用平板振动器进行压实。

透水水泥混凝土面层施工期间，施工人员应穿上减压鞋。减压鞋是透水水泥混凝土技术作业人员的专用工具，主要是增大接触面积，减少施工时对透水水泥混凝土面层的破坏。

5 透水水泥混凝土的压实后可采用单、双盘平整压实机进行面层平整作业。

与普通混凝土表面不同的是透水水泥混凝土表面为水泥浆包裹的细石颗粒，而非水泥砂浆。所以，在抹平作业时，采用抹平机械的抹板应有一定的力度，还要有足够的刚度。收光时应防止抹去面层集料所包裹的料浆，从而影响面层强度及美观。

5.3.3  双色组合层透水水泥混凝土施工时，为保证上、下面层的结合度，上面层与下面层铺设时间应小于水泥初凝时间是考虑上下面层的有效结合，同时避免上面层施工对下面层产生破坏。如间隔时间过长，须做好施工面保水措施，施工前界面应做粘结处理。

5.3.4  混凝土界面的粘结处理方法有很多，一般使用胶结剂或水泥进行界面处理。

5.3.5  露骨透水水泥混凝土路面是透水水泥混凝土调整材料、工艺后的产品，施工时冲洗出透水水泥混凝土表层粗集料包裹浆料的1/3，既不会掉颗粒，又能呈现出天然石料丰富色彩和天然质感的一种艺术型透水水泥混凝土。施工露骨透水水泥混凝土在面层收光后以下工序有所不同。

1  掌握初凝状况。有初凝现象时即可喷洒调凝剂，适量、均匀。喷完后立即完全覆盖塑料薄膜进行保湿养护，覆盖期间不能漏风。同时为防止露骨透水混凝土颜色不一致，应采取措施防止阳光直晒，常规的做法是在塑料薄膜上再加盖彩条布。这个阶段不能掀开，禁止洒水养护。

2  掌握好最佳的冲洗时间是保证露骨料透水水泥混凝土质量的关键之一，要准确、适宜。常规的做法是控制在混凝土面层浆料终凝前，一般在施工后10h～20h左右。冲洗时重点控制冲洗水枪水压、水量和冲水的角度，只有这样才能冲洗出表面集料，又不松动。一般要冲洗去表面集料所包裹料浆的1/3左右即可。

3  严禁采用边施工边喷淋的洗出方式进行露骨料透水混凝土的施工。边施工边冲洗工艺严重破坏水胶比，同时冲洗水顺着孔隙快速下渗，冲散、带走集料表面包裹的浆体、破坏浆体水胶比，导致成品出现严重的质量问题。

4  冲洗后及时用水冲表面和孔隙内的残留浆料，避免浆料堵塞孔隙，使外露集料的表面呈自然本色，有立体的清洁感和工艺感。切缝时也应边切割边冲洗。

## 5.4  接缝施工

5.4.1  透水水泥混凝土路面最佳切缝时间主要受强度影响。切缝时间早，水泥混凝土强度不足以达到切割强度要求，易产生边缘破损、缺角、掉粒等破坏现象；切缝时间过晚则温度应力不能得以及时释放，当温度应力超过混凝土抗折强度时就会发生断板，因此最佳切缝时间的选择主要由水泥混凝土强度随时间增长规律来确定。一般当路面达到设计强度的25%-30%的时候方可切缝。

同时，由于透水水泥混凝土点结构的特点且空隙率较大，路面缩缝切割深度宜为(1/2～1/3)h1，同时透水水泥混凝土路面厚度一般较薄，缩缝切割深度一般控制在不小于30mm。胀缝切割应上面层到底面层完全贯穿。

5.4.2  在施工的案例中，发现填缝时，热流性的材料易渗透到透水水泥混凝土的空隙中。因此不宜用流动的柔性材料如类似玻璃胶的材料替代填缝料，而应采用类似定型的橡树塑胶材料等。在处理缩缝时，应根据实际需要，综合考虑设计、面层观感等亦可以不对缩缝进行填缝处理。

## 5.5  养护

5.5.3  面层保护剂可有效提高透水混凝土面层的色彩耐候性、耐磨性、光泽度、耐沾污，使其更美观、更耐久、易清洁。潮湿天气不得施工。

## 5.6  季节性施工

5.6.6  根据全国各地实际施工经验，进入冬期施工时，在日平均温度高于0℃时，采取充分的施工保障和养护措施时，能够顺利进行透水混凝土路面的施工。在日平均温度低于0℃时，不能进行透水混凝土路面的施工。

# 6  验收

## 6.3  一般项目

6.3.5  本条款对透水水泥混凝土路面面层允许偏差作出规定，并提出相应的检验频率和检查方法，施工应参照执行。

# 7  维护

7.0.1  对透水水泥混凝土路面采取防冻、防结冰措施时，严禁使用会造成孔隙阻塞的措施。应用发现工业盐融雪剂对透水混凝土表面有强烈的破坏作用，必须要使用融雪剂时，应使用无破坏作用的融雪剂。

7.0.2  随着路面使用后随时间增长，透水水泥混凝土路面会出现孔隙堵塞，造成透水能力下降，可以不定期使用高压水冲刷孔隙洗净堵塞物，或用压缩空气冲刷孔隙使堵塞物去除，或用真空泵吸出杂物等方法进行处理。当采用的高压水冲刷时，对其水压力作了限制，严防水压过大，对路面产生破坏性影响。

7.0.3  在透水水泥混凝土路面出现裂缝、坑槽和集料脱落、飞散时，必须进行施工维修。维修前，应根据透水水泥混凝土路损坏情况制定维修施工方案。面积较小时，应先将路面疏松范围内进行规整切割，然后将内部灰尘、杂物、碎屑等清除干净后，才能进行新的透水水泥混凝土铺装。如面积较大时，可将所处板块整体破除后重新铺装透水水泥混凝土。